УДК 661.666.2

СПРОЩЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ГРАФІТУВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ ЕЛЕКТРОДІВ

Жученко А. І., Волощук М. Г., Пахомов О. А.

КПІ ім. Ігоря Сікорського, masha-voloshchuk@i.ua

Проведення промислового експерименту для дослідження процесу графітування на діючому обладнанні фактично неможливе через значні економічні втрати. В зв’язку з цим єдиною альтернативою виступає метод математичного моделювання. Відома математична модель [1] для розрахунку сучасними обчислювальними засобами потребує більше доби, що, по-перше, ускладнює проведення експерименту, і, по-друге, робить неможливим застосування даної моделі у системі керування реального часу. Тому актуальною є задача спрощення математичної моделі.

Одним з найбільш ефективних методів побудови спрощеної математичної моделі СРП є метод розділення змінних (метод Фур’є), що передбачає представлення функції декількох змінних (часу і просторових координат) у формі нескінченного ряду, кожний член якого являє собою добуток двох функцій однієї змінної – часу та просторової координати:

де апріорі невідомі функції  та  мають бути вибрані таким чином, щоб керована змінна  задовольняла граничні умови задачі [1]. Температура  виражається у вигляді ряду ортонормованих базисних функцій координати φi(ξ), кожна з яких помножена на функцію від часу. Такий ряд називається розкладом Фур’є. Скінченний ряд довжиною n

застосовується для апроксимації температури Т(ξ, t) [1]. Для формування спрощеної математичної моделі згідно методу розділення змінних (метод Фур’є) взято початкову матриця, що містила інформацію про температуру в усіх просторових точках печі графітування.

Структура спрощеної моделі, що розробляється, залежить від таких її параметрів, як na, nb, nk – це матриці коефіцієнтів (na – кількість полюсів моделі, що ідентифікується, nb – кількість нулів плюс один, а nk – запізнення). Тому виникає потреба у проведенні дослідження, завдяки якому можна буде з’ясувати, яка саме структура моделі є кращою. При цьому якість моделі будемо оцінювати за середньоквадратичною похибкою апроксимації. Характерними є найгарячіші та найхолодніші точки [2].

В результаті проведених досліджень були виявлені оптимальні структури ідентифікаційних моделей з найменшою середньоквадратичною похибкою апроксимації значень, отриманих з початкової математичної моделі (рис. 1, 2).

Рис. 1. Графік значень температури кампанії графітування під час нагрівання,

отримані з математичної (full model) та спрощеної математичної моделей

4-го порядку у характерних точках (T1, T2, T3, Т4)

Рис. 2. Графік значень температури кампанії графітування під час охолодження,

отримані з математичної (full model) та спрощеної математичної моделей

3-го порядку у характерних точках (T1, T2, T3, Т4)

Як висновок можна сказати, що для режиму нагрівання найбільш близькою до математичної моделі є спрощена 4-го порядку, а для охолодження – 3-го порядку. Це означає, що для подальших досліджень з метою розробки спрощених моделей можна використовувати вище досліджені структури.

1. Коржик М. В. Математичне моделювання та автоматизоване керування процесом графітації в печах Ачесона [Текст]: Автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.07 / Коржик Михайло Володимирович ; Мін. освіти і науки України, НТУУ «КПІ». – Київ, 2010. – 19 c. – укр.

2. Жученко О. А. Метод спрощення математичних моделей об’єктів керування із розподіленими параметрами [Текст] / О. А. Жученко, В. С. Цапар // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. − 2015. − Vol. 7, № 1. − С. 15 – 25. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avtib_2015_7_1_6, вільний. – Загол. з екрана. – Мова укр.